# 附件8

梅州市铜及铜合金产品质量监督

抽查实施细则

一、抽样方法

（一）抽样型号或规格

符合规定要求的任一型号或规格均可抽取，所抽样品应为同一生产批次的产品。

（二）抽样产品

企业成品库（或相关区域）经出厂检验合格待销产品。

（三）抽样方法

采用简单随机抽样法。抽样数量如下：

| 产品种类 | 抽样数量 | 详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 铜及铜合金板材 | 随机抽取一卷样品，保持样品原有宽度，顺着压延方向截取2块样品，并标记好，样品的压延方向。均分成2份，一份用于分析检验，一份封存用作为抽样单位备样。 | 每份样品为顺着压延方向300mm。 |
| 铜及铜合金带材 |  |  |
| 铜及铜合金箔材 |  |  |
| 电解铜箔 | 以卷状供货的产品，随机抽取一卷样品，在卷头切去 1 m 后取样,样本长度为1m，宽度为铜箔的幅宽，截取2块样品，并标记好样品的幅宽方向。均分成2份，一份用于分析检验，一份封存用作为抽样单位备样。 以片状供货的产品，随机抽取2片样品，一份用于分析检验，一份封存用作为抽样单位备样。 | 区分卷状箔和片状箔。 |
| 铜及铜合金拉制棒 | 随机抽取一根样品，在同一根样品上截取6根样品，均分成2份，一份用于分析检验，一份封存用作为抽样单位备样。 | 样品长度为1500mm。 |
| 备注：由于铜产品覆盖面十分广泛，若有特殊要求，可以按照产品标准抽取样品。 |  |  |

（四）抽样基数

满足检样要求即可抽样。

二、产品检验及依据

（一）抽查产品范围

本次抽查主要针对生产领域，抽查对象为铜及铜合金板材、带材、棒材及铜箔等产品。

抽样时可通过核查产品包装、合格证、工艺技术文件等确定产品是否属于抽查范围，并注意对核查内容拍照取证。

（二）检测项目及检验方法

铜及铜合金板材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 2040-2017 | YS/T 482-2022、 GB/T 5121-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 2040-2017 | GB/T 228.1-2010 |  | ● |  | ● |  |

铜及铜合金带材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 2059-2017 | YS/T 482-2022、 GB/T 5121-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 2059-2017 | GB/T 228.1-2010 |  | ● |  | ● |  |

铜及铜合金箔材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 5187-2021 | GB/T 5121-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 拉伸试验 | GB/T 5187-2021 | GB/T 34505-2017 |  | ● |  | ● |  |

铜及铜合金棒材检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | GB/T 4423-2020 | YS/T 482-2022、 GB/T 5121-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 室温拉伸 | GB/T 4423-2020 | GB/T 34505-2017 |  | ● |  | ● |  |

印制板用电解铜箔检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | GB/T 5230-2020 | GB/T 29847-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 表面粗糙度 | GB/T 5230-2020 | GB/T 29847-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 5230-2020 | GB/T 29847-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 延伸率 | GB/T 5230-2020 | GB/T 29847-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 抗高温氧化性 | GB/T 5230-2020 | GB/T 5230-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 质量电阻率 | GB/T 5230-2020 | GB/T 29847-2013 |  | ● |  | ● |  |

三、判定规则

（一）依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本方案。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本方案。

GB/T 2040-2017《铜及铜合金板材》

GB/T 2059-2017《铜及铜合金带材》

GB/T 5187-2021《铜及铜合金箔材》

GB/T 4423-2020《铜及铜合金拉制棒》

YS/T 482-2022《铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法》

GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》

GB/T 34505-2017《铜及铜合金材料 室温拉伸试验方法》

GB/T 5230-2020《印制板用电解铜箔》

GB/T 29847-2013《印制板用铜箔试验方法》

GB/T 5121-2008(所有部分)《铜及铜合金化学分析方法》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定；

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。