ICS 81.060.20

Y20

备案号：

DBXX

梅州市地方标准

DB XX/ XXXX—XXXX

地理标志产品 大埔青花瓷

（征求意见稿）

XXXX -XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

梅州市市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照《地理标志产品保护规定》与GB/T 17924《地理标志产品标准通用要求》。

本标准由梅州市市场监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：广东省大埔陶瓷工业研究所、大埔县市场监督管理局、大埔县陶瓷产业管理办公室、大埔县科学技术局

本标准主要起草人：黄萌柱、吴景礼、徐伟根、饶敏进、郭福琼、黄建宏、郭晓川、黄长平、黄定策。

本标准为首次发布。

地理标志产品  大埔青花瓷

- 1  范围

本标准规定了大埔青花瓷的术语和定义，地理标志产品保护的范围、产品分类、生产制作、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存规则。

本标准适用于国家市场监督主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的大埔青花日用瓷与陈设瓷艺术（器皿）瓷。

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 14506.28 硅酸盐岩石化学分析方法 第28部分:16个主次成分量测定

GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品

GB/T 13524.2-2018 陈设艺术瓷器 第二部分：器皿瓷

QB/T 1322  陶瓷泥料可塑性指数测定方法

QB/T 2434  日用陶瓷原料含水率的测定

GB/T 3298  日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 3299  日用陶瓷器吸水率测定方法

GB/T 3300  日用陶瓷器变形检验方法

GB/T 3301  日用陶瓷的容积、口径误差、高度误差、重量误差、缺陷尺寸的测定方法

GB/T 3302  日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 3303  日用陶瓷器缺陷术语

GB/T 10811 釉下（中）彩日用瓷器

GB/T 3532  日用瓷器

GB/T 3534  日用陶瓷器铅、镉溶出量的测定方法

GB/T 5000  日用陶瓷名词术语

- 3  术语和定义

GB/T 5000 和 GB/T 3303 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

大埔青花瓷

在广东省大埔县行政辖区范围内生产的，以产自大埔县内高岭土为原料，经风化、碓舂、淘洗（球磨）、过筛、除铁、压滤后制成坯料，经过手工塑造、拉坯或滚压、旋坯、注浆等工艺成型后成为坯体，通过在坯体上运用青花水药颜料彩绘装饰，施釉后经高温还原焰烧制而成的青花瓷制品。

- 3.2

碓舂  Beating clay with pestle

利用水车或者机碓碓头的冲击力，对经过筛选的高岭土原矿物进行加工的一种工艺。

3.3

蛇头箍  Snakedhead-typed contour

箍线粗细悬殊呈蛇头鼠尾状。

3.4

鸳鸯箍  Double-lined contour

箍线局部呈现双箍。

3.5

青花水药

以氧化钴或钴土为主要原料，经配料、擂研细磨、过筛、陈腐后制成的颜料。

3.6

残线

青花箍线局部出现断线脱节，或是箍线呈现粗细悬殊，蛇头鼠尾状。

3.7

色斑

制品呈现不应有的色料斑点，皱花等现象。

3.8

缩药

指在坯体上彩绘时，颜料与坯、釉面结合不良，烧成后产生的缺陷。

3.9

澄大輋（shē）灰釉

产自大埔境内澄大輋的釉土，经配料制作而成的一种石灰质釉料。

4、地理标志产品保护范围

大埔青花瓷的保护范围限于国家市场监督主管部门根据《地理标志产品规定》批准保护的范围，即广东省梅州市大埔县行政区域，见附录A。

5  产品分类

- 5.1  按产品的用途分为青花日用瓷类、青花陈设艺术（器皿）瓷类。

- 5.1.1  青花日用瓷类分为盘碟类、碗类、壶类、杯类及其它器物类。

- 5.1.2  青花陈设艺术（器皿）瓷类分为瓶筒类、缸类、花钵、鼓凳、坛罐类、盆盒类及其他器物类。

- 5.1.3  青花日用瓷类按产品的规格分为小型、中型、大型、特型，其规格范围应符合表 1 规定。

| 类别 | 型式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型 | 中型 | 大型 | 特型 |
| 盘碟类口径/mm | ＜128 | 128～＜228 | 228～350 | ＞350 |
| 碗类口径/mm | ＜110 | 110～＜175 | 175～250 | ＞250 |
| 壶类容量/mL | ＜250 | 250～＜1 000 | 1 000～2 400 | ＞2 400 |
| 杯类口径/mm | ＜60 | 60～＜100 | ≥100 | - |
| 其他器物类 | 视其外形相似情况，分别按上述各类定型 |  |  |  |
| 注:鱼盘类(或其他不规则盘类、针匙类)以其长径的规格按表划分型式。 |  |  |  |  |

- 5.1.4  青花陈设艺术（器皿）瓷产品分类及尺寸规格按 GB/T 13524.2-2018标准中4.1、4.2条规定执行。

5.1.5  按产品外观质量分为优等品、一等品、合格品。

6  技术要求

- 6.1  原料要求

6.1.1 高岭土

产自大埔县现辖行政区内的高硅、低铁、收缩小的优质高岭土。其化学组分含量范围应符合表2规定。

- 表2 高岭土的化学组成含量

| 化学成分 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | ≤75.0 | ≥16.5 | ≥1.8 | ≥0.4 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.1 |

- 6.1.2 坯料

- 6.1.2.1  坯料水分：手工塑造、拉坯或是滚压、旋坯等工艺成型坯料水分为23%～28%,注浆工艺成型坯料水分为32%～36%。

- 6.1.2.2  坯料细度：过 0.063mm 标准筛，筛余量＜0.5%

- 6.1.2.3  可塑性指数：＞10

- 6.1.2.4  坯料收缩率：15.5%～17%,

- 6.1.2.5  坯料化学组成含量范围应符合表 3 规定。

- 表3 坯料的化学组成含量

| 化学组成 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O+Na2O | CaO+MgO | TiO2 | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | ≤73 | ≥16 | ≤0.3 | ≤3.5 | ≤0.8 | ≤0.1 | ≤4 |

6.1.3 釉料

6.1.3.1 釉料水份：40～45%。

6.1.3 长石釉釉料细度：过 0.045mm 标准筛，筛余量＜0.03%；澄大輋灰釉料细度：过 0.096mm 标准筛，筛余量＜1%。

6.1.3.3 长石釉料化学组成含量范围应符合表4规定。

表4 长石釉料的化学组成含量要求

| 化学组分 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | ≤74.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | ≥1.5 | ≤0.4 | ≤3.6 | ≤0.1 | / | ≤2.8 |

6.1.3.4 澄大輋灰釉化学组成含量范围应符合表5规定。

表5 澄大輋灰釉的化学组成含量要求

| 化学组分 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | Fe2O3 | TiO2 | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/% | ≤68.0 | ≥10.5 | ≥2.0 | ≥0.5 | ≤8.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | / | ≤10.5 |

6.1.4 青花水药颜料

以保护区内的钴矿或氧化钴作为颜色料，经精准配料、擂磨、过筛、陈腐后制成青花水药颜料。

6.1.5 水

制成青花水药颜料的水源，取自保护区内纯净的山泉水，水质应符合国家生活饮用水标准规定，经5天～7天静止陈腐后使用。

- 6.2  工艺流程及要求

- 6.2.1  大埔青花瓷产品生产应符合以下工艺流程：

- 原料选取→自然风化→精练坯料→成型→彩绘装饰→施釉→烧成→成品→检验→包装→出厂

- 6.2.2  工艺要求

- 6.2.2.1  精炼坯料

高岭土应在专用场地进行贮存风化180天以上，经专用设备碾碎，按产品品种不同选取相应目数的高岭土、长石、石英（50～60:20～30:15～25）精确配方后，加工练制成坯料，将坯料放置阴凉、潮湿的料房后自然陈腐15天以上，再次进行真空练泥，制成坯料。

- 6.2.2.2  成型工艺

- 采用手工拉坯、雕塑、机械滚压或注浆等成型。

6.2.2.3 彩绘装饰

采用手工彩绘、贴花和印花三种。

6.2.2.4 施釉工艺

选用浸釉、浇釉或喷釉等施釉方法，釉层厚薄均匀，釉层厚度为0.8～1.1mm。

6.2.2.5 烧成工艺

采用裸烧或匣钵装烧一次还原焰烧成工艺，烧成温度在1330℃～1380℃.

6.2.2.6 检验

检验合格后，包装、出厂。

- 6.3  产品质量

6.3.1 感官要求

造型美观、明净素雅，釉层晶莹玉透、纯朴自然。青花纹饰图案手工彩绘，色彩着色力强，发色鲜艳，纹饰不易褪色。

- 6.3.2  青花日用瓷类产品理化指标

6.3.2.1 吸水率

吸水率：≤0.45%。

- 6.3.2.2  抗热震性

产品从 160℃至 20℃热交换一次不裂。成套或系列产品的餐具可以中型盘、碗为代表，茶咖啡具以杯盅类为代表。

- 6.3.3  安全标准

- 食品接触用青花日用瓷类产品按GB 4806.4-2016标准中第4章规定执行。

- 6.3.4  产品规格误差

- 6.3.4.1  口径误差：口径≤60mm 的为±2.0%，口径≥60mm 的为±1.5%。

- 6.3.4.2  高度误差：±3.0%。

- 6.3.4.3  质量误差：±6.0%。

- 6.3.5  外观质量

6.3.5.1  优等品、一等品的釉面、花面、口、底（沿）应光滑，放在平面上应平稳。合格品的釉面、 花面、口、底（沿）基本光滑，放在平面上基本稳定。

6.3.5.2  底部标志（指商标和文字）应正确、清楚，不得明显歪斜与偏心。

6.3.5.3  有盖产品盖与口应基本吻合，壶类在倾斜 70°度时，盖子不得脱落，当盖子向一方移动时，盖子与壶口的距离不得超过 3.0mm，壶嘴的口部不得低于壶口的 3.0mm。

6.3.5.4  磕碰、炸釉、裂穿、渗透等四项严重缺陷均不允许出现。优等品、一等品的釉面、花面、口、底（沿）应光滑，放在平面上应平稳。合格品的釉面、 花面、口、底（沿）基本光滑，放在平面上基本稳定。

6.3.5.5 日用瓷产品的其他外观缺陷应符合表 6 的规定，并且：

a）优等品每件产品不得超过 2 种缺陷；

b）一等品每件产品不得超过 3 种缺陷；

c）合格品每件产品不得超过 4 种缺陷。

表6

| 序号 | 缺陷名称 | 测量单位 | 产品规格 | 优等品 |  | 一等品 |  | 合格品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形 | 高度 mm | 盘碟类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小型 | 不大于0.5 |  | 不大于1.0 |  | 不大于2.0 |  |
|  |  |  | 中型 | 不大于1.0 |  | 不大于2.0 |  | 不大于3.0 |  |
|  |  |  | 大型 | 不大于1.5 |  | 不大于2.5 |  | 不大于5.0 |  |
|  |  |  | 特型 | 不大于口（长）径的0.7% |  | 不大于口（长）径的1.0% |  | 不大于口（长）径的2.0% |  |
|  |  | 口径 mm | 碗类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小型 | 不大于0.5 |  | 不大于1.0 |  | 不大于2.0 |  |
|  |  |  | 中型 | 不大于1.0 |  | 不大于2.0 |  | 不大于3.5 |  |
|  |  |  | 大型 | 不大于1.5 |  | 不大于2.5 |  | 不大于5.0 |  |
|  |  |  | 特型 | 不大于口径的0.7% |  | 不大于口径的1.5% |  | 不大于口径的2.5% |  |
|  |  |  | 壶类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小于60 | 不大于1.0 |  | 不大于1.5 |  | 不大于2.0 |  |
|  |  |  | 大于或等于60 | 不大于1.5 |  | 不大于2.0 |  | 不大于2.5 |  |
|  |  |  | 杯类 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小于60 | 不大于0.5 |  | 不大于1.0 |  | 不大于2.0 |  |
|  |  |  | 60至小于100 | 不大于0.5 |  | 不大于1.5 |  | 不大于2.5 |  |
|  |  |  | 100或大于100 | 不大于1.0 |  | 不大于2.0 |  | 不大于2.5 |  |
|  |  |  | ① 多边变形优等品不允许，其他等级将规定的幅度减少50%； ② 底部凹凸不平优等品很不明显，一等品不明显，合格品不严重。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 落渣 | 直径 mm | 小、中型 | 不允许 |  | 显见面不大于0.5限1个，非显见面不大于1.0限2个 |  | 显见面不大于1.5限2个，非显见面不大于2.0限3个 |  |
|  |  |  | 大、特型 | 不允许 |  | 显见面不大于1.0限2个，非显见面不大于1.0限2个 |  | 显见面不大于1.5限3个，非显见面不大于2.0限3个 |  |
|  |  |  | 一等品口沿落渣不允许，合格品口沿落渣不大于0.5限1个，其余部位落渣应铲去尖锋 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 毛孔 | 直径 mm | 小、中型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限4个 |  | 不大于0.5限5个 |  | 不大于1.0限8个 |
|  |  |  | 大、特型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于0.5限4个 |  | 不大于0.5限8个 |  | 不大于1.0限10个 |

表6（续）

| 序号 | 缺陷名称 | 测量单位 | 产品规格 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 斑点 | 直径 mm | 小型 | 不允许 | 不大于0.5限1个 | 不大于1.0限1个 |
|  |  |  | 中型 |  | 不大于0.5限2个 | 不大于1.0限2个 |
|  |  |  | 大型 |  | 不大于0.5限3个 | 不大于1.5限2个 |
|  |  |  | 特型 |  | 不大于1.0限3个 | 不大于1.5限3个 |
| 5 | 色脏 | 面积 mm2 | 各型 | 不允许 | 显见面不超过3.0，非显见面不超过10.0 | 显见面不超过7.0，非显见面不超过16.0 |
|  |  |  | 青花色脏 |  |  |  |
|  |  |  | 小中型 | 不允许 | 不大于10.0限3处 | 不大于25.0限4处 |
|  |  |  | 大特型 |  | 不大于20.0限3处 | 不大于35.0限4处 |
|  |  |  | 色足优等品不允许，一等品不明显，合格品不严重 |  |  |  |
| 6 | 粘疤 | 长度 mm | 各型 | 不允许 | 粘足不超过底径的5%，深度不超过0.5 | 粘足不超过底径的10%,深度不超过1.0 |
|  |  |  | ① 其他粘疤不允许。 ② 底足应磨光。 ③ 鱼盘按足长径计算。 |  |  |  |
| 7 | 溶洞 | 直径 mm | 小型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不大于1.0限2个 | 不大于1.0限1个 |
|  |  |  | 中型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于1.5限2个 | 不大于1.5限2个 |
|  |  |  | 大型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于2.0限1个 | 不大于2.0限2个 |
|  |  |  | 特型 |  | 显见面不允许，非显见面不大于2.0限2个 | 不大于2.0限3个 |
|  |  |  | ①一等品口沿熔洞不允许 ② 1 mm以下的熔洞深度一等品不超过0.5 mm按毛孔处理 |  |  |  |
| 8 | 石膏脏 | 面积 ㎜² | 小型 | 不允许 | 不大于2.0 | 不大于6.0 |
|  |  |  | 中型 |  | 不大于3.0 | 不大于9.0 |
|  |  |  | 大型 |  | 不大于6.0 | 不大于18.0 |
|  |  |  | 特型 |  | 不大于12.0 | 不大于24.0 |
|  |  |  | 呈凹形状按熔洞处理 |  |  |  |
| 9 | 疙瘩 坯泡 | 直径 ㎜ | 小型 | 不允许 | 不大于1.0限1个 | 不大于2.0限3个 |
|  |  |  | 中型 |  | 不大于1.5限2个 | 不大于2.5限4个 |
|  |  |  | 大型 |  | 不大于2.0限2个 | 不大于3.0限4个 |
|  |  |  | 特型 |  | 不大于2.0限4个 | 不大于3.0限4个 |
|  |  |  | 一等品的疙瘩、坯泡高度不超过1 mm |  |  |  |

表6（续）

| 序号 | 缺陷 名称 | 测量 单位 | 产品规格 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 泥渣 | 面积 ㎜² | 小型 | 显见面不允许，非显见面不大于1.0 | 不大于2.0 | 不大于9.0 |
|  |  |  | 中型 | 显见面不允许，非显见面不大于2.0 | 不大于3.0 | 不大于18.0 |
|  |  |  | 大型 | 显见面不允许，非显见面不大于4.0 | 不大于6.0 | 不大于24.0 |
|  |  |  | 特型 | 显见面不允许，非显见面不大于8.0 | 不大于12.0 | 不大于32.0 |
|  |  |  | 注以上规定适合釉下较平者，凸出者按疙瘩处理 |  |  |  |
| 11 | 釉泡 | 直径 mm | 小型 | 不允许 | 不大于0.5限1个 | 不大于0.5限5个 |
|  |  |  | 中型 |  | 不大于0.5限2个 | 不大于1.0限4个 |
|  |  |  | 大型 |  | 不大于0.5限3个 | 不大于1.0限5个 |
|  |  |  | 特型 |  | 不大于0.5限4个 | 不大于1.0限6个 |
|  |  |  | 开口釉泡不允许 |  |  |  |
| 12 | 缺釉（包括压釉、缩釉、滚釉） | 长度 ㎜ | 各型 | 不允许 | 压釉长不超过4.0，底内沿长不超过10.0，其他缺釉不允许，底足缩釉中、小型不超过30.0㎜²，特大型不超过40.0㎜²。 | 压釉长不超过10.0底内沿长不超过40.0，其他缺釉不超过30.0㎜²，底足缩釉中小型不超过60.0㎜²，特大型不超过80.0㎜²。 |
|  |  |  | 注：底足缩釉宽度均不能超过1㎜，小型嘴、耳、把处压釉一等品不超过2.0 mm，其他不超过4.0 mm |  |  |  |
| 13 | 裂纹 | 长度 ㎜ | 小型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过3.0 | 阴裂不超过6.0 |
|  |  |  | 中型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过4.0 | 阴裂不超过8.0 |
|  |  |  | 大型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过5.0 | 阴裂不超过10.0 |
|  |  |  | 特型 |  | 显见面不允许，非显见面阴裂不超过6.0 | 阴裂不超过12.0 |
|  |  |  | 一等品耳、把和壶内扎眼处等隐蔽处坯釉皆裂（不透）不超过2.0。合格品坯釉皆裂（不透）中、小型不超过3.0，特大型不超5.0，耳、把和壶内扎眼等隐蔽处坯釉皆裂不超过2.0限2处 |  |  |  |
| 14 | 底沿 粘渣 | 长度 ㎜ | 各型 | 不允许 | 外沿不允许，内沿不超过底径的20%，宽度不超过1.0 | 外沿不允许，不超过底径的50%，内沿不超过底径的60%，宽度不超过1.5 |
|  |  |  | ①粘渣需磨钝，表面无刺手感。 ②鱼盘按底足长径计算。 |  |  |  |
| 15 | 水泡边、刺边 | 直径与长度 mm | 小型 | 不允许 | 水泡边不允许，刺边长不超过10.0 | 不大于0.5，长不超过10.0 |

表6（续）

| 序号 | 缺陷 名称 | 测量 单位 | 产品规格 | 优等品 | 一级品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 水泡边刺边 | 长度 ㎜ | 中型 | 不允许 | 水泡边不允许，刺边长不超过20.0 | 不大于0.5，长不超过20.0 |
|  |  |  | 大型 |  | 水泡边不允许，刺边长不超过30.0 | 不大于0.5，长不超过30.0 |
|  |  |  | 特型 |  | 水泡边不允许，刺边长不超过40.0 | 不大于0.5，长不超过40.0 |
|  |  |  | 水泡边不得破泡 |  |  |  |
| 16 | 鸳鸯箍、 蛇头箍 | — | 各型 | 不允许 | 不明显 | 不严重 |
| 17 | 缺泥 | 面积mm2 | 小、中型 | 不允许 | 不超过10.0，其中口沿不超过2.0 | 不超过25.0，其中口沿不超过5.0 |
|  |  |  | 大、特型 |  | 不超过15.0，其中口沿不超过2.0 | 不超过35.0，其中口沿不超过5.0 |
| 18 | 青花箍线断缺 | 长度 mm | 小型 | 不允许 | 断口不超过2.0 | 不太严重 |
|  |  |  | 中型 |  | 断口不超过3.0 | 不太严重 |
|  |  |  | 大型 |  | 断口不超过4.0 | 不太严重 |
|  |  |  | 特型 |  | 断口不超过5.0 | 不太严重 |
|  |  |  | 注：一等品深度不超过0.5mm合格品深度不超过1mm。 |  |  |  |
| 19 | 青花画面缺陷 | 面积mm2 | 各型 | 不允许 | 不超过4.0限2处或不超过10.0限1处 | 不超过画面的25% |
|  |  |  | ①局部淡料按画面缺陷处理； ②人物、飞禽的头部、手足、装饰中的文字符号优等品、一等品不允许残缺,合格品残缺歪斜不明显 |  |  |  |
| 20 | 火刺 | — | 各型 | 不允许 | 不允许 | 不严重 |
| 21 | 阴黄 烟熏 | — | 各型 | 不允许 | 显见面不允许，非显见面不太明显 | 不严重 |
| 22 | 釉薄 桔釉 | — | 各型 | 显见面不允许，非显见面很不明显 | 显见面不明显，非显见面不太明显。 | 不严重 |
| 23 | 嘴、耳、把歪、接头泥色差 | — | 各型 | 很不明显 | 不明显 | 不严重 |
| 24 | 泥釉缕、波浪纹、滚头迹 | — | 各型 | 很不明显 | 不明显 | 不严重 |

表6（续）

| 序号 | 缺陷 名称 | 测量 单位 | 产品规格 | 优等品 | 一级品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 色彩不正、 积料、毛刺、料刺 | — | 各型 | 很不明显 | 不明显 | 不太明显 |
| 26 | 釉面 擦伤 | — | 各型 | 不允许 | 不明显 | 不严重 |
| 27 | 磕碰、炸釉、裂穿、渗透 | — | 各型 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 28 | 残线、色斑、缩药 | — | 各型 | 不允许 | 不允许 | 不严重 |
| 注：外观质量分等标准中缺陷折算规定。 ① 除已明确规定的外，本表所规定的缺陷允许范围均指显见面，非显见面的缺陷均可按显见面规定的尺寸增大50％，毛孔尺寸按规定不变，数量以二个折算一个。 ② 凡遇直径小于规定幅度 50％的缺陷，而其数量较规定略多时，可以两个折算一个，但所增加的绝对个数不得超过原等级规定总数的50％（如原规定为单数时，可将总数加 1，变成双数再折半）。 ③ 凡未限定处数或个数者均可按尺寸相加计算。 ④ 一等品、合格品中凡是直径不大于 0.3mm，长度不超过 0.5mm，面积不超过 1mm2 ，颜色清淡的微小缺陷以及其它不明显缺陷，可不作缺陷计。 ⑤ 在 10 mm2内不得有超过2个以上的缺陷。 ⑥ 本标准未能包括的缺陷，可按相似缺陷处理。 |  |  |  |  |  |  |

- 6.3.6  陈设艺术瓷类产品质量要求按 GB/T 13524.2-2018 执行。

- 7  试验方法

- 7.1  坯料化学组分含量测定按 GB/T 14506.28 执行。

- 7.2  坯料可塑性指数测定按 QB/T 1322 执行。

- 7.3  坯料水分测定按 QB/T 2434 执行。

- 7.4  吸水率测定按 GB/T 3299 执行。

- 7.5  热稳定性测定按GB/T 3298执行。

7.6  铅、镉溶出量测定按GB/T 3534执行。

- 7.7  变形试验方法按GB/T 3300执行。

- 7.8  产品规格误差、缺陷尺寸试验方法按GB/T 3301执行。

8  检验规则。

8.1  青花日用瓷类产品检验规则按GB/T 10811-2002标准中第七章规定执行。

8.2  青花陈设艺术（器皿）瓷类产品检验规则按GB/T13524.2-2018标准中第七章检验规定执行。

9  标志、包装、运输和贮存

- 9.1  产品的包装、标志、运输和贮存按GB/T 3302规定执行。

- 9.2  除有特殊要求外，每件产品的底部应标记已注册的商标或制造厂名称。

- 9.3  成套产品包装时要求配套无差错，花面、色泽基本一样。

包装上应注明产品品种、规格、配套件数和质量等级，并标注有“易碎”及“防潮”的文字或者符号。

附录A

（规范性附录）

大埔青花瓷地理标志产品保护范围

A.1 大埔青花瓷地理标志产品保护范围见图A.1

图A.1

_________________________________